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Electrical Capacity

Ratings

Physical Specifications

#:':ELI Ampere Hour Capacity | RC Minutes Inches Millimeters Weight AI'::::?:II:
20HrRate | 5HrRate | @Amps L w H L w H Lbs | Kgs
Deep Cycle 6 & 8 Volt
CR-200 200 155 105@75 10.25 113 10.50 260 181 267 61 217 | Standart
CR-225 225 m 115@175 10.25 113 10.50 260 181 267 64 29.1 | Standart
CR-235 235 195 125@75 10.25 113 10.50 260 181 267 66 299 | Standart
CR-245 245 209 145@175 10.25 113 11.50 260 181 292 2 32.7 | Standar
CR-250 250 216 140@175 11.75 113 11.25 298 183 286 2 32.7 | Standar
CR-275 215 228 155 @75 11.75 1.19 11.25 298 183 286 76 345 | Standar
CR-305 305 268 175@175 1219 119 14.50 310 183 368 9% 435 | Standar
CR-325 325 280 196 @75 1219 119 14.50 310 183 368 105 | 47.6 | Standar
CR-350 350 285 210@75 1219 1.19 16.50 310 183 49 113 | 51.3 | Standar
CR-395 395 320 225@75 1219 119 16.50 310 183 49 121 54.8 | Standart
CR-165 (8 Volt) 165 146 0@75 10.31 113 113 262 181 283 64 29.1 c
Deep Cycle 12 Volt
24DC24 75 60 110@25 11.13 6.75 9.38 283 m 238 45 204 | Standart
24DC36 85 10 140@25 11.13 6.75 9.38 283 m 238 51 23.1 | Standart
27DC24 105 75 130@25 13.13 6.75 9.38 334 m 238 51 23.1 | Standart
27DC36 115 90 170@25 13.13 6.75 9.38 334 m 238 59 26.7 | Standart
31DC36 140 110 200@25 13.13 6.88 9.38 334 175 238 67 30.3 | Standar
CR-155 155 114 @75 13.63 6.75 12.25 346 m 3m 87 394 AS
CR-185 185 155 9%H@75 15.50 1.00 14.50 394 178 368 121 549 | ACSZ
CR-210 210 175 110@75 15.50 1.00 14.50 394 178 368 131 594 | ACSZ

Because Crown Battery is continually improving its products, specifications are subject to change without notice.

Standard

Type A

TypeC

Type S

TypeZ
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